产品名称：WLP-208A型平均粒度测定仪

用途

WLP-208A型平均粒度测定仪是一种利用空气透过法快速测定各种粉末粒子平均粒径的仪器。仪器结构简单，操作方便，性能稳定，再现性好，故广泛地被应用于电子冶金，磁性材料、硬质合金、钨钼材料、火药、陶瓷、药剂、食品、水泥、国防、航天等工业上，以及进出口粉末的测量上，已被世界公认为惯用的检测手段。

技术规格：

测量范围：  0.2～50µm

计算理论：  kozeny-Carman公式

重复性误差：±3%

进样方法：  干法

产品组成：

WLP-208A平均粒度仪主机   一台

YXQ-200压力校正器        一台

标准管                    一支

试样管                    一支

多孔铜塞                  一对

橡皮座                    一个

快速定量滤纸              一袋（500片）

漏斗                      一个

推杆                      一支

毛刷                      一支

干燥剂                    100g

1A保险丝                 二个

说明书                    一本

合格证                    一个

WLP-208A平均粒度测定仪主要技术指标：

- 测量范围：0.20－20μm(微米)、20-50μm(微米)

- 孔隙度范围：0.25－0.40、0.40－0.80、0.80－0.95

- 重复性：±3%

- 环境温度：25±10°C

- 精度：±3%

- 功率：30W

- 电源：220V±22V

- 重量：18kg

- 外形尺寸：735×414×244mm3

外形尺寸：

WLP-208平均粒度测定仪主机    735×414×244mm³

付款交货时间方式： 款到周内发货。

A

YXQ-200压力校正器

主要技术性能

1、扭矩范围：0∽25磅力·口寸，:l磅力·口寸／格

2、压力测定范围：20∽80磅力:10磅力／格

丹东华宇仪器有限公司

电话：0415-2825727、2825726

传真：0415-2837667

联系人： 罗辉